6月29号总结

- 昨天打印了TH-BJD的测试件和F39

- 结论，TH-BJD的弯曲强度很大，可以弯曲八十°左右，CL-TH和TH-HR有点相像，似乎是CL-TH的加颜色版，CL-TH比较脆，缺口冲击强度、弯曲强度比TH-HR小一些，因此比较容易掰断、韧性比TH-HR要小，缺口冲击强度跟BJD差不多，BJD是三者中最抗弯折的，th-hr次之，CL-TH最差，TH-HR稍微比较耐摔，BJD和CL-TH都不耐摔。三者中TH-HR有一定的韧性主打的是细节精度，牺牲了一部分强度和流动性，换来的是GK头雕那种发丝、毛孔级别的表现力。CL-TH比较脆，伸长率最高28%、吸水率最低0.29%。别的树脂放久了吸水白化，CL-TH不容易。10个颜色直接打不用调，V2版韧性又增强了一档。从潮玩到机甲到积木都能用。BJD强度第一，耐磨+肤色现成，做娃娃不用想别的。

F39打印件是轮胎，白色，打印件虽然加热也摇了，但这款树脂需要要比较久，因为没有摇匀，导致打印件偏硬。